RECOCIMIENTO BÁSICO DE  MATERIALES

I-Materiales, equipos e implementos.

a)Materiales:

-Un conjunto de materiales ferrosos, no ferrosos, polímeros, cerámicos, compuestos, electrónicos.

b) Implementos:

- Esmeril, gafas protectoras

II-Objetivos:

Objetivo  general :

Conocer e identificar por medios sencillos  las diferentes categorías o clases de Materiales y sus propiedades (Metales, Polímeros, Cerámicos, Compuestos, Electrónicos).

Objetivos específicos:

Identificar por lo menos 4 diferentes tipos de materiales con base a la comparación visual de la chispa y a la respuesta a la atracción magnética.

Entrar en contacto en forma directa y práctica con el mundo de los materiales.

Aplicar lo visto en  las primeras clases.

III-Teoría:

Hacer un resumen concreto y corto sobre la clasificación general de los materiales vista en la primera clase y sus propiedades fundamentales.

(cienciadelosmateriales.jimdo.com)

Hacer otro resumen muy corto y concreto sobre el porqué del ensayo de la chispa y su base teórica.

IV-Procedimiento:

Procedimiento

1. De un grupo de materiales seleccionados por el Profesor, identificar cada categoría de material dividiéndolos  en grupos (ferrosos, no ferrosos, polímeros…

Identificar con un imán cuáles son magnéticos y cuáles no. ¿Cuáles son frágiles?  ¿Dúctiles?  ¿Conductores eléctricos y térmicos? ¿Cuáles son más duros? ¿Qué materiales se oxidarán más fácil?  ¿Qué tipo de material presenta brillo característico? ¿Cuáles son más densos?

Anotar observaciones y ponerlas en el aparte de preguntas más abajo.

2.  Podemos además clasificar a los metales en  livianos y pesados: livianos son  aquellos cuya densidad es menor de 5, y pesados  los que tienen mayor densidad.

De los metales de transición más comunes de la tabla periódica (tomar 10), hallar su densidad y T de fusión Tf, cuáles livianos y cuáles pesados:

| METALES LIVIANOS | METALES PESADOS |
| --- | --- |
| Nombre | Símbolo | Densidad | Tf | Nombre | Símbolo | Densidad | Tf |

3. -Ensayo de la chispa

Precauciones: Utilizar careta o gafas adecuadas para protección de los ojos y cuidar las manos al hacer contacto entre la piedra del esmeril y el material a ensayar. Utilizar la presión adecuada sobre el esmeril.

La prueba se basa en el color y las diversas formas de la chispa, producidas por un acero al ser esmerilado; nos da en forma aproximada la clase y composición de ese material, la prueba no da datos exactos sobre la composición del acero.

La determinación del tipo de acero se facilita notablemente si se compara con un material cuya composición sea exactamente conocida.

Usar  las gafas para evitar que entrara una viruta o limaduras en los ojos.

Encendimos el esmeril para comenzar a trabajar.

Sujetamos  los materiales y hacemos contacto para que se desprendan las chispas.

Colocamos pieza por pieza en la rueda del esmeril y los dos compañeros de grupo anotan lo que sucede cuando se  presiona.

.

Se trata simplemente de llevar cada categoría de material  al esmeril (teniendo las precauciones del caso) y observar el tipo de chispa que da.

Selecciones algunos de los  metales ferrosos y no ferrosos, polímeros, cerámicos, compuestos y analice si dan o  no  chispa.

A qué se debe el anterior comportamiento de cada material? Explicar claramente porqué los metales ferrosos dan chispa y los otros no. Anotar.

De un grupo de diferentes materiales metálicos identificar cuáles son fundiciones y cuáles aceros por el método de la chispa. Cada uno dará su chispa característica.

Una vez terminado el ensayo cepillamos la muela del esmeril para que no se deteriorare

Identificación de aceros

Identificar si un acero es bajo, medio, alto carbono o aleado por la chispa.

Forma en general de un haz de chispa y zonas (dibujo y explicar)

¿A qué se deben las explosiones? Formas de ellas.

Forma de la chispa de los Aceros de bajo C. Aceros de medio C.  Aceros de alto C. Aceros aleados. Forma de la chispa de las fundiciones blanca, gris, etc: (color, longitud, continuidad, ¿sale desde el esmeril?, tipo de explosiones y dónde se dan

¿A qué se debe que cada  material tiene su chispa característica?

¿A qué se debe el color de la chispa?

Fractura de los aceros y las  fundiciones.

Cómo es la fractura de los aceros? Forma, color, tipo de grano. Clases de fractura de los aceros.

Fractura de los aceros bajo C, Fractura de los aceros Alto C sin TT. Color y grano

Chispa del Titanio. Averiguar en internet cómo es la chispa del  titanio

Dureza por medio de la lima.

Averiguar si la lima raya a diferentes materiales en general.

¿A qué tipo de aceros raya la lima? A cuáles no?

V- Preguntas

Además de las preguntas anteriores, en esa sección van también estas otras preguntas:

Porqué generalmente los metales no presentan brillo aunque lo debieran presentar?

Cuáles metales no presentan alguna de las propiedades anteriores a T próximas  a la T ambiente?

¿Cómo es la ductilidad en general de un acero bajo C?

¿De un acero medio C

¿De un alto C sin Tratamiento Térmico?

¿A qué se debe la oxidación de los metales?

Averiguar  algunas propiedades importantes de los materiales compuestos y electrónicos.

V- Bibliografía:

Página Web de la materia: http://cienciadelosmateriales.jimdo.com/

Otras páginas interesantes:

http://www.interbaix.com/alacid/chispa/

http://matensayos.webcindario.com/anachispas/analisischip.htm

http://www.industriastey.com/tey/espanol/p_14_c.html

http://victordavidramos.blogspot.com/2008/10/informe-de-laboratorio-ensayo-de-la.html

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi2000/santa-fe-sur/ensayodemateriales/analisis.htm

http://es.scribd.com/doc/105931797/Identiicacion-de-Metales-Chispa

http://www.armasblancas.com.ar/foros/metalurgia/25350-prueba-de-chispas-para-aceros-solo-para-refrescar-el-tema.html

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=GU3dACIrnZU

http://www.youtube.com/watch?v=53CKrhiLnlQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BVU5mpE7jGk